|  | 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хороводная, д. 50 e-mail: stroy-td@bk.ru Сайт: www.stroy-td.ru тел.: 8 (843) 240-57-85 моб.: 8 906-322-38-38 |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________________________

| Цены действительны с «01» января 2017 года |  |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

Кирпич керамический производства г. Санкт-Петербург

Кирпич облицовочный одинарный ГОСТ 530-2012

| Размеры, мм | Цвет/Поверхность | Марка/ Морозо-стойкость | Вес, кг | Поддон, шт. | Норма загрузки шт./а/м | Розничная цена, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный |
| 250*120*65 1 НФ | Красный Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 13,90 |
| 250*120*65 1 НФ | Красный Флешинг Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 18,90 |
| 250*120*65 1 НФ | Красный Пестрый Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 19,90 |
| Темно-красный |
| 250*120*65 1 НФ | Темно-красный Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 18,90 |
| Коричневый |
| 250*120*65 1 НФ | Коричневый Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 25,90 |
| Темно-коричневый |
| 250*120*65 1 НФ | Темно- Коричневый Гладкий, Рустик, Тростник | М 150 -175 F100 | 2,6 | 420 | 7 560 | 29,90 |
| Кирпич лицевой полнотелый |
| 250*120*65 1 НФ | Красный | M500 F50 | 4,3 | 240 | 4800 | 59,00 |
| 250*120*65 1 НФ | Красный R60 | M500 F50 | 4,3 | 256 | 5120 | 67,00 |
| 250*120*65 1 НФ | Коричневый | M500 F50 | 4,3 | 240 | 4800 | 74,00 |
| 250*120*65 1 НФ | Коричневый R60 | M500 F50 | 4,3 | 256 | 5120 | 79,00 |

В цену включены: поддон, упаковка, погрузка на автотранспорт

Виды поверхностей:

Гладкая                         Рустик                         Тростник